## Slide 1: Les nouveaux matériaux de structure bois
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 2: La relève du bois massif
La maison bois moderne se bâtit de moins en moins avec des bois massifs de fortes sections. En effet, obtenir des éléments de structure secs, calibrés et exempts de défauts en grandes sections, avec du bois massif est difficile techniquement et revient cher.
C'est pourquoi la plupart des constructeurs font désormais appel aux bois structuraux de dernière génération, massifs ou dérivés : leurs caractéristiques sont constantes et garanties (notamment au niveau des essences, des dimensions, de la résistance mécanique et des traitements de préservation) et ils offrent des performances techniques souvent très supérieures à celles du bois massif.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 3: Des produits variés et performants: les structures:
Les bois structuraux de dernière génération sont nombreux et les procédés de fabrication variés. Industriels français et étrangers rivalisent en effet pour améliorer constamment les performances des bois, que ce soit au niveau de la résistance, de la portée comme du nombre de sections.
On retient 5 types de produit phares :
Le lamellé collé
le lamibois
le panneau contrecollé croisé
le caisson plancher creux
Les éléments murs-plancher en bois tourillonné
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 4
Ce mode de fabrication fait du lamellé-collé un matériau :
Aux caractéristiques constantes et garanties :
séchage maîtrisé,
stabilité dimensionnelle,
dimensionnement précis et (en théorie !) infini,
association possible (acier, béton, LVL…),
esthétique des formes (poteaux ronds, charpentes cintrées...).
D'une très grande résistance :
mécanique (flexion, compression, torsion),
au feu et à la chaleur (faible conductivité thermique et maintien des caractéristiques jusqu'à 100 C° avec une colle appropriée)
aux ambiances agressives notamment aux produits chimiques stockés (potasse, soufre, chlorure de sodium, acide sulfurique...).
Le bois lamellé-collé : esthétique et performant
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 5: Le bois lamellé-collé : esthétique et performant
Telle un mille-feuille géant, le lamellé-collé associe par collage à plat et à fils parallèles plusieurs lamelles de bois massifs (3,5 - 4,5 cm d'épaisseur).
Le lamellé-collé est stable et sans fentes. Il offre un bon rapport caractéristiques mécaniques / masse volumique, entraînant des économies sur les fondations, et se prête aux formes architecturales complexes (arcs curvilignes, portiques…).
Enfin, il permet des portées exceptionnelles (105 m pour le Palais des Expositions d'Avignon, 130 m pour le Stade de Poitiers).
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 6
Les 10 étapes de fabrication du lamellé-collé
1. Réception et tri des bois
2. Séchage et stabilisation
3. Purge des lamelles (flashes, gerces, noeuds)
4. Calibrage
5. Aboutage et mise en longueur
6. Encollage
7. Pressage et mise en formes
8. Rabotage
9. Taille
10. Finition et préservation
Le bois lamellé-collé : esthétique et performant
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 7: Le lamibois
Le lamibois offre de remarquables qualités structurelles, comme le démontre cette sous-toiture. (Photo : Finforest-Merk)
Sa polyvalence, couplée à ses caractéristiques mécaniques très élevées (supérieures à celle du lamellé-collé) en fait un matériau performant :
mince et léger,
à structure homogène,
résistant et stable (2 fois plus qu'un bois massif ),
compatible avec divers traitements (autoclave classe III et IV) et finitions,
résistant au feu.
Il se présente en plateaux larges (jusqu'à 2,50 m) de longueur importante (20 m !), et dans une gamme d'épaisseurs variables selon le nombre de plis.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 8: Le panneau contrecollé-croisé, libre et efficace
Très spectaculaire également, le panneau contrecollé-croisé est un concept innovant, alliant liberté de conception et grande rapidité de mise en œuvre.
Fabriqué à partir de lames d'épicéa séchées artificiellement, calibrées et contrecollées en au moins 3 plis croisés , ce panneau permet de construire planchers, murs ou toitures en un temps record (2 jours pour 150 m2 !) et en dehors de toute contrainte modulaire ou de trame.
Le contrecollé-croisé peut être utilisé pour réaliser l'intégralité d'un bâtiment, comme cette crèche, par exemple..(Photo : Finforest-Merk)
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 9: Le caisson-plancher creux, mince et léger
Le caisson-plancher creux est un produit semi-fini pour planchers et toitures. Il forme une surface continue remplissant des fonctions tout à la fois porteuses, esthétiques, d'isolation phonique et/ou thermique et de protection incendie.
Ce produit "tout en un" mince et léger s'adresse aussi bien à la rénovation de bâtiments anciens qu'à la construction de bâtiments neufs.
A l'instar des produits précités, la préfabrication usine permet de réaliser de considérables économies de temps et d'argent puisque les caissons peuvent être livrés sur chantier câblés, lestés et/ou isolés selon la demande. Coupés sur mesure, ils sont également livrés prêts à gruter
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 10: Les éléments murs-plancher en bois tourillonné, techniques et ingénieux
Ces éléments développent un procédé semi-industriel particulièrement ingénieux. Il consiste en un arrangement de planches sur chant (d'environ 60 cm de largeur) dans lequel sont percés à intervalles réguliers (15-20 cm) des trous de diamètres extrêmement précis.
Dans ces percements sont introduits des tourillons de bois en hêtre. Ces tourillons sont séchés artificiellement à 6-8 % alors que l'épicéa des planches sur champs est stabilisé autour de 12-15%. Au contact des deux bois, des échanges hygrométriques s'opèrent, faisant gonfler les tourillons de hêtre de façon irréversible, et apportant ainsi une très grande stabilité à l'ensemble. Cet assemblage ne nécessite donc pas de colle.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 11: Les éléments murs-plancher en bois tourillonné, techniques et ingénieux
Utilisant les propriétés physiques du bois, ce procédé innovant permet de réaliser des murs et planchers de bâtiments industriels comme d'habitations individuelles.
A l'image des caissons creux, c'est un produit léger qui optimise encore le principe constructif déjà performant de la maison bois.
Ces produits et systèmes constructifs ne changent en rien la conception architecturale. Mais ils la libèrent de contraintes matérielles que la construction bois connaissait éventuellement auparavant (le besoin de contreventement dans les systèmes à colombages, par exemple), sans en imposer de nouvelles.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 12: les cloisons et mobiliers: Le bois moulé ou la création en liberté
Imaginez un matériau esthétique et naturel comme le bois, et qui pourrait prendre toutes les formes, épouser toutes les courbes. Ce matériau existe : c’est le bois moulé. Une technologie connue depuis plus de 50 ans que les créateurs redécouvrent aujourd’hui.
Une recette simple...
Les premières étapes de la fabrication du bois moulé sont les mêmes que pour le contreplaqué plat : de fines tranches de bois (8 à 10 mm d'épaisseur) sont superposées en croisant les fibres après encollage.
On obtient ainsi de minces panneaux de contreplaqué, qui sont placés dans un moule de la forme voulue, puis pressé. Le panneau prend alors la forme du moule, qui peut être courbe ou arrondi. Il ne reste plus qu'à chauffer 5 à 10 minutes à 90°C, et c'est prêt !
... Des applications multiples
Les avantages sont les mêmes que ceux du contreplaqué, la liberté de la forme en plus. De nombreuses essences sont possibles (hêtre, peuplier, pin…) et peuvent être parées de placages nobles.
Une autre technique d'avenir : le bois extrudé
Cette technique permet de valoriser les déchets broyés de la filière bois. La sciure est mélangée à des cires, des liants naturels et éventuellement des teintes pour créer une pâte, qui est injectée dans une forme et chauffée.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 13: MDF
Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un panneau de fibres à moyenne densité. Ce panneau dit "de process" est fabriqué à partir de fibres de bois et d'un liant synthétique.
Panneau dérivé du bois, le MDF investit de façon croissante notre habitat. Ses bonnes qualités mécaniques, sa facilité d'usinage et son aptitude à recevoir de nombreuses finitions en font un matériau d'usage facile et désormais largement répandu.
Sa fabrication à sec comprend 8 étapes :
- le déchiquetage du bois en plaquettes,
- le triage, lavage et dépoussiérage des plaquettes,
- le défibrage par traitement à la vapeur,
- l'encollage des fibres,
- le séchage,
- le pressage,
- le refroidissement et la stabilisation,
- la mise au format.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 14: MDF
Pourquoi utiliser le MDF ?
Matériau industriel récent, le MDF présente de multiples avantages. C'est un panneau :
homogène dans les trois dimensions,
esthétique du fait de sa texture fine,
plus économique que le bois massif,
disponible partout en différentes épaisseurs,
qui permet l'utilisation de bois de première éclaircie (arbres de faible diamètre, qui ne peuvent être valorisés en bois massif).
Du point de vue technique,
le MDF est un matériau
d'usage facile :
il ne se fend pas,
il résiste au feu,
il n'éclate pas,
il ne se déforme pas,
le sciage est net et sans bavure,
il peut être peint, lasuré ou verni.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 15: MDF
Contrairement au bois brut, il n'y a pas de sens de fibres à observer pour le rabotage ou le ponçage. La finesse de sa texture permet également d'obtenir des surfaces aptes à la mouluration et au laquage.
A noter : le travail du MDF génère de grandes quantités de poussières qui peuvent provoquer des pathologies ORL. Il est donc recommandé de prendre des précautions d'usage (port d'un masque et aération de l'espace de travail) pour éviter des les inhaler.
Les utilisations du MDF
Les qualités des panneaux MDF permettent des applications nombreuses et variées dans trois domaines :
L'aménagement intérieur : éléments acoustiques, parquets contrecollés, habillages divers, moulures, frises, plinthes...
L'industrie du meuble : de cuisine, de salle de bains, mais aussi les bibliothèques, placards et le petit mobilier.
L'agencement de bureaux, de commerces, d'espaces d'accueil.
Selon les applications, le panneau MDF peut être : ignifugé , hydrofuge*, cintré , laqué ou mélaminé.
Esthétique et polyvalent, le MDF est un panneau aux multiples atouts qui trouve aisément sa place en aménagement et décoration intérieurs. Le travailler, c'est l'adopter !
*A noter : La qualité "hydrofuge" CTB-RH s'utilise exclusivement en milieu intérieur présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 16: Le contreplaqué :
On l'utilise partout ! En structure pour les murs, planchers, supports de toiture, charpentes composite, poutres en I… En agencement, pour les meubles, comptoirs, stands, habillages droits ou cintrés, décoration… Mais aussi en emballage, en construction navale, en coffrage…
Le contreplaqué est constitué de plusieurs feuilles de placage déroulées, épaisses de 0,8 à 4 mm, collées les unes sur les autres en croisant le sens du fil du bois (voir schéma ci-contre).
Les feuilles sont disposées autour d'un pli central appelé âme (souvent en bois tendre), leur nombre est ainsi toujours impair pour garantir un bon équilibre au panneau.
L'épaisseur d'un panneau dépend donc :
du nombre de plis
de l'épaisseur des feuilles de placages qui le composent
Pour la construction, les essences les plus courantes sont les résineux, l'okoumé, le peuplier, le hêtre mais on utilise aussi le moabi, le sipo, le teck…
Pour l'ébénisterie (essences fines) le choix est vaste : châtaignier, chêne, noyer, hêtre, merisier, poirier, bouleau, charme, bois précieux…
Les formats les plus courants sont 250 x 122 (ou 125) cm et 310 x 153 cm.
Les épaisseurs varient de 3 à 40 mm.
Techniques et Matériaux de Construction

## Slide 17: Le contreplaqué :
Stabilité, légèreté et résistance
Les plis croisés confèrent au contreplaqué une stabilité dimensionnelle et une grande résistance. Ses propriétés mécaniques sont les mêmes dans toutes les directions. C'est un matériau léger et facile à travailler.
Les qualités recherchées vont dicter le choix des différentes essences et des colles utilisées :
Grande résistance mécanique : usage en structure, construction, panneaux de façade, emballage, carrosserie, coffrage à béton…
Grande souplesse : mobilier cintré, moulage, modelage, découpe au laser…
Bel aspect : ébénisterie ou décoration (placage noble, panneaux décoratifs aspect lambris)
Résistance à l'eau : contreplaqué marine (construction navale, salle de bain…)
Résistance au feu : traitement ignifuge
Grande légèreté : contreplaqué aviation, ULM, modélisme, instruments de musique…
Techniques et Matériaux de Construction